## Slide 1
Utilização do pó de aciaria elétrica como catalisador NO FOTOTRATAMENTO DE EFLUENTE REAL PROVENIENTE DE INDÚSTRIA TÊXTIL
Resumo #255
Arthur Marinho Cahino¹, Igor do Nascimento Quaresma², Larissa Granjeiro Lucena³, Elisângela Maria Rodrigues Rocha¹
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/BR,
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Lyon/FR;
Universidade Federal do Ceará, Ceará/BR.
Contato: arthur.cahino@academico.ufpb.br
Objetivo
O trabalho busca investigar a eficiência do processo de fotocatálise solar heterogênea utilizando o Pó de Aciaria Elétrica como catalisador alternativo na remoção da cor de efluente proveniente de indústria têxtil por meio da fotocatálise solar heterogênea.
Metodologia
O efluente têxtil foi cedido por uma indústria de beneficiamento de tecido de algodão com alvejamento e tingimento, localizada no distrito industrial de João Pessoa/PB. O resíduo proveniente da etapa de aciaria foi oriundo de uma siderúrgica localizada no estado do Ceará. A caracterização do catalisador foi realizada por DRX e cálculo do band gap. Realizou-se planejamento fatorial 2² conforme Tabela 1 e 2.
Ensaios | Catalisador (g/L) | H2O2 (mg/L)
C1 | - | -
C2 | + | -
C3 | - | +
C4 | + | +
C5 | 0 | 0
C6 | 0 | 0
VARIÁVEIS | NÍVEIS |  | 
 | (-) | (0) | (+)
Catalisador (g/L) | 0,0 | 0,5 | 1,0
H2O2 (mg/L) | 0,0 | 50 | 100
Tabela 1 – Matriz de ensaios do planejamento 22
Tabela 2 – Variáveis e níveis do planejamento 22
Resultados
Conclusões
Concluiu-se que o pó de aciaria elétrica possui elevada capacidade adsortiva e fotocatalítica, podendo ser uma alternativa a remoção de cor de efluentes têxteis
Figura 1 – DRX (a) e band gap (b) do catalisador.
Figura 2 – Eficiência de adsorção e fotocatálise dos experimentos.